BASKETBOL SAHALARINA AİT

TEKNİK ŞARTNAME

Yapılacak olan bütün beton üzeri akrilik kaplama basketbol sahalarında bu şartname uygulanacaktır.

Basketbol sahası yapılacak olan alanlar proje kotuna göre makine ile ince tesviyesi yapılarak dik kenarlara paralel olacak şekilde bir uzun kenara doğru %0.5 eğim verilecektir.

Mevcut beton zemin üzerine nervürlü hasır çelik (Q188.188) ile 15 cm kalınlığında        C 25/30 (15.150.1005) basınç dayanım sınıfındaki beton proje eğimleri dikkate alınarak hassas ve hatasız bir şekilde imal edilecektir. Hasır çelik imalatında kullanılan hasır çeliklerin, en az 50 cm bindirmesinin yapılmasına ve üstten itibaren 5 cm pas payı olacak şekilde 10 cm yüksekliğinde demir sehpalar üzerine alınmasına özellikle dikkat edilecektir. Nervürlü hasır çeliğin yerine konulmasından sonra 15 cm kalınlığında projesine uygun beton eğime dikkat edilerek dökülecektir. Beton dökülüp üzerine basılabilir kıvama geldikten sonra helikopter perdah yapılacaktır.

- ONDÜLASYON TESTİ:

Ondülasyon testleri bu proje kapsamında yapılan sahaların hepsinde ayrı ayrı yapılacaktır.

Beton imalat tamamlandıktan sonra, ITF tarafından akredite edilen laboratuvar firmalarından bir tanesinin temsilcisi tarafından ondülasyon testi yapılacaktır.

Ayrıca akrilik kaplama imalatına geçilmeden önce betonun düzgünlüğü su dökülüp akıntı ve göllenme takip edilerek de kontrol edilecektir. Ondülasyon olan alanlarda yüksek olanlar tıraşlanacak, çukur olanlar akrilik tamir harcı ile dolgu yapılacaktır.

Ondülasyon testinde; basketbol sahası enine ve boyuna taranarak 3 metrelik mastar altında 3 mm’den daha fazla ondülasyona izin verilmeyecektir.

Zeminde ondülasyon raporu testi yapan laboratuvar firması tarafından bir dilekçe ekinde idareye sunulacaktır.

Ondülasyon testinin olumlu olması halinde akrilik kaplama imalatına geçilecektir.

- AKRİLİK KAPLAMA UYGULAMASI

Tespit edilmiş göllenme bölgeleri akrilik tamir harcı ile doldurularak saha genelinde düzgün bir yüzey elde edilecektir. Düzeltilmiş beton zemin üzerine (200gr/m2) Epoksi esaslı astar uygulanacaktır

Astar uygulanmış yüzeye 1 kat akrilik esaslı “resurfacer” tabaka 450gr/m2 net akrilik malzemeye 1:1 oranında yıkanmış, elenmiş kuvars kumu, uygulamanın yapıldığı yerin hava şartlarına göre %25- %35 oranlarında temiz su (içme suyu) ilave edilerek uygulanacaktır.

“Resurfacer” tabaka üzeri 4 kat iri taneli “cushion” (her katta 450gr/m2 olarak), 3 kat ince taneli “cushion” (her katta 400gr/m2 olarak) tabaka ile kaplanacaktır. Uygulamanın yapıldığı yerin hava şartlarına göre her katta kullanılacak net akrilik malzemeye %20 - %30 oranlarında temiz su (içme suyu) ilave edilerek uygulanacaktır.

Her tabaka bir önceki tabakanın kurumasını müteakiben uygulanacak ve her tabaka oluşabilecek çatlamalara karşı gözle kontrol edilerek gereken tamirler yapılacaktır.

“Cushion” tabakalarının uygulanmasını takiben ultraviyole ışınlara dayanıklı özel akrilik spor sahası kaplaması 2 kat kuvars kum katkılı (her kat için 450gr/m2), 1 kat da katkısız (300gr/m2) olarak tatbik edilecektir. Uygulamanın yapıldığı yerin hava şartlarına göre her katta kullanılacak net akrilik malzemeye %20 - %25 oranlarında temiz su (içme suyu) ilave edilerek uygulanacaktır. Her tabaka bir önceki tabakanın kurumasını müteakiben uygulanacaktır.

Toplam sistem kalınlığı 3 mm olacaktır.

Uygulama yağmursuz kuru havada ve min. 10oC hava sıcaklığında uygulanacaktır.

- TÜM AKRİLİK MALZEMELER ITF SERTİFİKALI OLACAKTIR.

Basketbol sahasının aksesuarları yerlerine montajları da muntazam olarak fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yapılacaktır.

Basketbol saha çizgileri ITF kurallarına uygun olarak beyaz akrilik çizgi boyası ile çizilecektir.

Basketbol sahaları için, oyun alanı rengi; bordo, dış kısımları ise koyu yeşil renkte olacaktır. Ancak; İdarece farklı renkler talep edilmesi halinde yüklenici bu talebi yerine getirecektir. Yükleniciye renk değişikliği ile ilgili ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

Akrilik katmanın zemin düzlüğü: Akrilik yüzeyler için 3 metrelik mastar altında maksimum 3 mm olmalıdır. Akrilik kaplama zemin pürüzleri 3 mm’den fazla olan ondülasyonlar yüklenici tarafından giderilecektir