KOSB04 - Killi-Siltli zeminler için kazı malzemesinden dolgu yapılması

Aşağıdaki esaslar; bina geri dolgusu, altyapı üstü dolgu ve saha kot yükseltmelerinde kazıdan çıkan killi–siltli malzemenin kontrollü şekilde yeniden kullanımı için örnek teknik şartname maddeleridir.

1- Malzeme Özellikleri

1.1 Uygunluk Kriterleri

- Organik madde içeriği ≤ %5

- Bitkisel toprak (üst toprak) kullanılmayacaktır.

- Çapı 10 cm’den büyük taş/blok oranı ≤ %10

- Donmuş, çamur kıvamında veya aşırı kuru malzeme kullanılmayacaktır.

1.2 Plastik Özellikler (Önerilen Limitler)

- Likit Limit (LL) ≤ 60

- Plastisite İndeksi (PI) ≤ 35

- Serbest şişme potansiyeli yüksek zeminler kullanılmayacaktır.

2- Nem (Su Muhtevası) Kontrolü

Killi ve siltli zeminlerde en kritik konu nemdir.

- Dolgu, Optimum Su Muhtevası (OMC) ± %2 aralığında yapılacaktır.

- Kuru malzeme sulanarak,

- Islak malzeme havalandırılarak uygun neme getirilecektir.

- Çamur kıvamındaki zemin kesinlikle serilmeyecektir.

3- Serme ve Tabaka Kalınlığı

- Maksimum serme kalınlığı sıkıştırma öncesi 25–30 cm olacaktır.

- Her tabaka sıkıştırılmadan bir sonraki tabakaya geçilmeyecektir.

- Kenar ve temel diplerinde el kompaktörü (tokmak) kullanılacaktır.

4- Sıkıştırma Kriterleri

4.1 Deney Standardı

- Standart Proktor veya Modifiye Proktor deneyine göre kontrol yapılacaktır.

4.2 Sıkışma Yüzdesi

| Uygulama Alanı | Minimum Sıkışma |
| --- | --- |
| Bina çevresi geri dolgu | %95 (Std. Proktor) |
| Yol altı dolgu | %95–98 |
| Peyzaj alanı | %90–92 |

5- Drenaj ve Koruma Önlemleri

- Temel çevresinde drenaj borusu uygulanacaktır.

- Gerekirse geotekstil ayırıcı tabaka kullanılacaktır.

- Kil zemin doğrudan perde betona yapıştırılmayacak; drenaj levhası önerilir.

- Su birikmesine izin verilmeyecektir.

6-Kullanım Kısıtları

Aşağıdaki durumlarda killi/siltli kazı malzemesi dolgu olarak kullanılmaz:

- Yüksek şişme potansiyeli varsa

- Yeraltı su seviyesi yüksekse

- Endüstriyel yapı ve ağır yük altında

- Don etkisine açık bölgelerde (önlem alınmadan)

7- Kontrol ve Kabul

- Her 500 m³ dolgu için en az 1 sıkışma deneyi

- Günlük nem kontrolü

- Uygun olmayan tabaka sökülüp yeniden yapılacaktır.

- Sıkışma raporları idareye sunulacaktır.

Önemli Teknik Not

Killi ve siltli zeminler:

- Geç drenaj yapar

- Oturma süresi uzundur

- Şişme/büzülme davranışı gösterir

Bu nedenle mümkünse:

- Stabilize edilerek (kireç/çimento katkı) veya granüler malzeme ile karıştırılarak kullanılmalıdır.