KOSB04 - Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil))

1. Kapsam

Bu şartname, Ø400 mm çıkışlı prefabrik beton muayene bacası taban elemanının (prefabrik taban ünitesi) malzeme, üretim, performans, kalite kontrolleri, montaj ve teslim esaslarını kapsar.

2. Standartlar ve Referanslar

Aşağıdaki standartlara ve kurum zorunluluklarına uygun üretim yapılacaktır:

- TS EN standartları (gerektiği durumlarda)

- Proje şartları ve İller Bankası altyapı teknik şartnameleri çerçevesi
(örneğin yapılan işlerde beton dayanımı, buhar kür vb. kriterleri belirleyen şartnameler)

3. Malzeme Özellikleri

3.1 Beton Kalitesi

- Beton sınıfı en az C30/37 veya C35/45 olarak tasarlanacaktır.

- Buhar kürlü üretim uygulanacak ve beton dayanımı testlerle belgelenecektir.

3.2 Donatı

- Gerektiğinde projeye özel donatı demiri kullanılacak, beton örtü kalınlıkları standartlara uygun olacaktır.

3.3 Sızdırmazlık

- Baca tabanı ve boru girişleri entegre contalı yapılacaktır.

- Sızdırmazlık, üretim sonrası testlerle belgelenecek (basınç veya su testi) şekilde olacak.

4. Boyutsal ve Yapısal Özellikler

4.1 Genel Ölçüler

- Çıkış çapı: Ø400 mm

- Giriş sayısı: proje gereğine göre (1, 2, 3 vb.)

- Taban elemanı dış ölçüleri ve yüksekliği projeye göre dizayn edilir.

4.2 Konstrüksiyon

- Prefabrik taban, kanalizasyon veya yağmur suyu hattına uygun;

- Kanal bağlantı noktaları standart boru çaplarıyla uyumlu ve hizalı olacaktır.

5. Üretim ve Kalite Kontrolleri

5.1 Üretim

- Prefabrik elemanlar fabrikanın kontrollü ortamında hazırlanacak, beton dökümü, vibrasyon ve kür prosedürlerine uygun üretilecek.

- Üretim sırasında kalite kontrolleri tutulacak.

5.2 Testler

- Beton dayanımı için numune testleri yapılacak.

- Sızdırmazlık ve ölçü toleransları kontrol edilecektir.

6. Montaj ve Yerleştirme

6.1 Nakliye ve Elleçleme

- Taban elemanı, hasar görmeyecek şekilde taşınacak ve şantiyede kontrollü boşaltılacaktır.

6.2 Yerleştirme

- Kazı altı zemin ve temel hazırlığı proje şartlarına uygun yapılacak.

- Taban elemanı, proje seviyesine göre yerleştirilecek ve bağlantılar uygun conta ve sızdırmazlık tedbirleriyle sabitlenecektir.

6.3 İşçilik Kalitesi

- Montaj işçilikleri, yüklenici kontrollü olarak yürütülecek ve proje şartlarına uygun olması sağlanacaktır.

7. Teslimat ve Belgeler

- Her bir prefabrik taban elemanı, beton test raporları, üretim ölçüleri, montaj talimatı ve sızdırmazlık sonuçlarıyla birlikte teslim edilir.

8. Güvenlik ve Çevresel Koşullar

- Malzeme ve montaj sürecinde iş güvenliği ve çevre koruma standartlarına uyulacaktır.