KOSB06 - Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)

TEKNİK ŞARTNAME

1. KAPSAM

Bu şartname; altyapı sistemlerinde kullanılacak olan prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının temini, taşınması, yerleştirilmesi ve montajına ilişkin teknik esasları kapsar.

2. TANIM

Prefabrik beton çerçeve montaj elemanı; muayene bacalarının üst kısmında, kapak ve baca elemanlarının düzgün oturmasını sağlamak amacıyla kullanılan, fabrikada üretilmiş, entegre contalı beton elemandır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yükseklik (h): 0,29 m

- İç çap: 0,62 m

- Et kalınlığı: 0,15 m

- Tip: Entegre contalı (sızdırmazlık sağlayan)

- Malzeme: Prefabrik beton

3.1 Beton Özellikleri

- Beton sınıfı: En az C30/37

- Su/çimento oranı: ≤ 0,50

- Donmaya ve çözülmeye dayanıklı

- Sülfat etkisine karşı dayanıklı (gerektiğinde SR çimento)

3.2 Donatı

- TS EN standartlarına uygun nervürlü çelik

- Korozyona karşı gerekli önlemler alınmış olmalıdır

3.3 Conta Özelliği

- Fabrikada entegre edilmiş elastomer conta

- Su sızdırmazlık özelliği yüksek

- Kimyasal ve biyolojik etkilere dayanıklı

4. STANDARTLAR

İmalat ve uygulama aşağıdaki standartlara uygun olacaktır:

- TS EN 1917 – Beton muayene bacaları ve bağlantı parçaları

- TS EN 206 – Beton

- TS EN 681-1 – Elastomer contalar

- İlgili İdare Teknik Şartnameleri

5. ÜRETİM VE KALİTE KONTROL

- Elemanlar prefabrik tesislerde kalıplarda üretilecektir.

- Yüzeyler düzgün, çatlak ve segregasyon içermeyecektir.

- Boyutsal toleranslar standartlara uygun olacaktır.

- Ürünler sevk öncesi kalite kontrolden geçirilecektir.

6. TAŞIMA VE DEPOLAMA

- Elemanlar taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde yüklenmelidir.

- Conta yüzeyleri korunmalıdır.

- Düz ve sağlam zemin üzerinde depolanmalıdır.

7. MONTAJ ESASLARI

- Montaj öncesi temel yüzeyi temizlenmeli ve düzgün olmalıdır.

- Eleman vinç veya uygun kaldırma ekipmanları ile yerleştirilmelidir.

- Conta yüzeyleri temiz olmalı ve zarar görmemelidir.

- Elemanlar ekseninde ve terazisinde yerleştirilmelidir.

- Bağlantı noktalarında sızdırmazlık sağlanmalıdır.

8. KABUL KRİTERLERİ

- Ölçüler projeye uygun olmalıdır.

- Sızdırmazlık sağlanmış olmalıdır.

- Görsel kusur (çatlak, kırık vb.) bulunmamalıdır.

- Montaj toleransları uygun olmalıdır.

9. ÖLÇÜ VE ÖDEME

- Ölçü birimi: Adet

- Ödeme; temin, taşıma, montaj ve işçilik dahil olarak yapılır.