KOSB07 - Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı)

Teknik Şartname

1. Kapsam

Bu şartname, içme suyu, kanalizasyon veya yağmur suyu hatlarında kullanılacak,
h: 0,65 m, üst iç çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m olan,
entegre contalı prefabrik beton konik elemanın temini, taşınması ve yerine yerleştirilmesine ilişkin esasları kapsar.

2. Malzeme Özellikleri

2.1. Beton Özellikleri

- En az C30/37 sınıfında beton kullanılacaktır.

- Beton, TS EN 206 standardına uygun olacaktır.

- Su/çimento oranı ≤ 0,50 olacaktır.

- Donmaya ve sülfata dayanıklı olacaktır.

2.2. Donatı

- Donatılar TS 500’e uygun olacaktır.

- Nervürlü çelik kullanılacaktır (B420C veya eşdeğeri).

2.3. Conta Sistemi

- Entegre conta, sızdırmazlık sağlayacak şekilde üretim sırasında yerleştirilmiş olacaktır.

- Conta malzemesi EPDM veya eşdeğeri elastomer olacaktır.

- TS EN 681-1 standardına uygun olacaktır.

3. Boyut ve Geometrik Özellikler

- Yükseklik: 0,65 m

- Üst iç çap: 1,00 m

- Et kalınlığı: 0,15 m

- Koniklik düzgün ve eksenel simetrik olacaktır.

- Yüzeyler pürüzsüz, çatlak ve segregasyonsuz olacaktır.

4. Nakliye ve Depolama

- Elemanlar sahaya zarar görmeyecek şekilde taşınacaktır.

- Yükleme ve boşaltma sırasında uygun kaldırma ekipmanları kullanılacaktır.

- Conta yüzeyleri darbe ve kirlenmeye karşı korunacaktır.

- Düz ve sağlam zemin üzerinde depolanacaktır.

5. Yerleştirme İşleri

5.1. Hazırlık

- Muayene bacası alt yapısı (taban plakası veya bilezik) projeye uygun olarak hazırlanacaktır.

- Oturma yüzeyi temiz, düzgün ve terazide olacaktır.

5.2. Montaj

- Konik eleman vinç veya uygun ekipman ile kaldırılarak yerine yerleştirilecektir.

- Conta yüzeyleri temizlenecek ve gerekirse kaydırıcı (lubrikant) uygulanacaktır.

- Elemanlar eksenel doğrultuda hizalanacaktır.

- Bağlantı sırasında contanın zarar görmemesine dikkat edilecektir.

5.3. Sızdırmazlık

- Ek yerlerinde tam sızdırmazlık sağlanacaktır.

- Gerekli görülürse ilave sızdırmazlık malzemesi uygulanacaktır.

5.4. Dolgu

- Yerleştirme sonrası çevresi uygun granüler malzeme ile tabakalar halinde sıkıştırılarak doldurulacaktır.

- Sıkıştırma işlemi elemanlara zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.

6. Kalite Kontrol ve Kabul

- Üretici firma kalite belgelerine sahip olacaktır (ISO 9001 vb.).

- Elemanlar sahada görsel olarak kontrol edilecektir.

- Çatlak, kırık veya conta hasarı bulunan elemanlar kabul edilmeyecektir.

- Sızdırmazlık testleri gerekirse uygulanacaktır.

7. Ölçüm ve Ödeme

- Ödeme birimi: Adet

- Birim fiyat; malzeme temini, nakliye, işçilik, ekipman, yerleştirme ve tüm yan giderleri kapsar.

8. İlgili Standartlar

- TS EN 1917

- TS EN 206

- TS 500

- TS EN 681-1