KOSB08 - Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerleştirilmesi (55 kg, İller Bankası KNL-TP-23/C tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil)

1. Kapsam

Bu şartname, yaklaşık 55 kg ağırlığında, İller Bankası KNL-TP-23/C tip projesine uygun sfero döküm baca kapağı ve çerçevesinin temini, nakliyesi ve yerinde montajına ilişkin teknik esasları kapsar.

2. Tanımlar

- Baca kapağı: Altyapı hatlarına erişimi sağlayan, trafik yüküne dayanıklı kapak sistemi

- Çerçeve: Kapağın oturduğu ve yükleri zemine aktaran sabit eleman

- Sfero döküm: Küresel grafitli dökme demir (GGG 50 veya eşdeğeri)

3. Malzeme Özellikleri

- Kapak ve çerçeve sfero döküm (GGG 50 – EN 1563) malzemeden imal edilmiş olacaktır.

- Ürün, en az D400 yük sınıfına (EN 124) uygun olacaktır (yoğun trafik alanları için).

- Toplam ağırlık (kapak + çerçeve): yaklaşık 55 kg olacaktır.

- Kapak yüzeyi kaymaz desenli olacaktır.

- Korozyona karşı bitümlü boya veya eşdeğer kaplama yapılmış olacaktır.

- Kapak, çerçeveye tam oturmalı, sallanma ve ses yapmamalıdır.

- Kilit mekanizması (varsa) paslanmaz ve güvenli olacaktır.

4. Boyut ve Geometri

- Ürün, İller Bankası KNL-TP-23/C standart projesine uygun ölçülerde olacaktır.

- Oturma yüzeyleri düzgün işlenmiş olacak ve yük aktarımı homojen sağlanacaktır.

- Çerçeve, beton içine ankrajı sağlayacak çıkıntılara sahip olacaktır.

5. Montaj Şartları

- Montaj yapılacak zemin temizlenecek, gevşek malzemeler uzaklaştırılacaktır.

- Çerçeve, uygun kot ve eğimde yerleştirilecektir (yol kotuna sıfır veya projede belirtilen seviyede).

- Yerleştirme sırasında çimento esaslı harç veya beton (en az C25/30) kullanılacaktır.

- Çerçevenin etrafı tamamen doldurulacak, boşluk bırakılmayacaktır.

- Kapak, montaj sonrası düzgün açılıp kapanabilir olacaktır.

- Montaj sırasında altyapı elemanlarına zarar verilmeyecektir.

6. Toleranslar ve Kontrol

- Kot toleransı: ±5 mm

- Kapak-çerçeve uyumu: boşluksuz ve sarsıntısız olacak

- Görsel kontrol: çatlak, gözenek ve döküm hatası bulunmayacaktır

- Yük dayanımı gerektiğinde test edilecektir

7. Nakliye ve Depolama

- Ürünler sahaya zarar görmeyecek şekilde taşınacaktır

- Depolama sırasında zemine doğrudan temas etmeyecek şekilde istiflenecektir

8. Ölçü ve Ödeme

- Birim: Adet

- Fiyata dahil olanlar:

  - Kapak ve çerçeve bedeli

  - Nakliye

  - İşçilik ve montaj

  - Gerekli tüm malzemeler (harç, beton vb.)

9. İlgili Standartlar

- TS EN 124 (Döküm kapaklar ve ızgaralar)

- TS EN 1563 (Sfero döküm)

- İller Bankası standart projeleri (KNL-TP-23/C)