KOSB09 - Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

1. İşin Tanımı

Bu iş kalemi; prefabrik parsel bacası beton taban elemanının temini, nakliyesi, hazırlanmış zemin üzerine yerleştirilmesi, baca elemanlarının montajı ve birleşim yerlerinin harç ile sızdırmaz şekilde birleştirilmesini kapsar.

2. Malzeme Özellikleri

2.1. Prefabrik Beton Eleman

- Eleman yüksekliği: 0,50 m

- İç ölçüler: 0,80 x 0,80 m

- Et kalınlığı: 0,10 m

- Beton sınıfı: En az C30/37

- Donatı çeliği: B420C veya eşdeğeri

- Elemanlar vibrasyonlu döküm ile imal edilmiş olacak, yüzeylerde çatlak, segregasyon ve boşluk bulunmayacaktır.

2.2. Harç

- Baca elemanları birleşiminde kullanılacak harç: 600 dozlu çimento harcı

- Harç homojen karıştırılmış, işlenebilir kıvamda olacaktır.

- Kullanım süresi geçmiş harç kesinlikle kullanılmayacaktır.

3. Zemin Hazırlığı

- Kazı projeye uygun olarak yapılacaktır.

- Taban zemini sıkıştırılmış ve düzgün olacaktır.

- Gerekli görülen durumlarda en az 10 cm kalınlığında grobeton (C16/20) serilecektir.

- Taban kotu ve eğimi kontrol edilerek aplikasyon yapılacaktır.

4. Montaj ve Yerleştirme

- Prefabrik taban elemanı vinç veya uygun ekipman ile kaldırılarak yerine yerleştirilecektir.

- Eleman, ekseninde ve terazisinde olacak şekilde konumlandırılacaktır.

- Altında boşluk kalmayacak şekilde tam oturma sağlanacaktır.

- Gerekirse ince ayar için kum veya harç kullanılacaktır.

5. Baca Elemanlarının Montajı

- Üst baca elemanları taban elemanı üzerine düzgün şekilde yerleştirilecektir.

- Tüm birleşim yüzeyleri temizlenmiş ve nemlendirilmiş olacaktır.

- Elemanlar arası birleşim yerlerine 600 dozlu çimento harcı uygulanacaktır.

- Birleşim yerlerinde boşluk kalmayacak şekilde tam sızdırmazlık sağlanacaktır.

6. Kontroller

- Düşeylik ve eksen kontrolü yapılacaktır.

- Kot ve ölçü uygunluğu denetlenecektir.

- Sızdırmazlık kontrolü gerçekleştirilecektir.

- Hasarlı elemanlar kesinlikle kullanılmayacaktır.

7. Ölçü ve Ödeme

- İş kalemi, yerinde montajı tamamlanmış adet olarak ölçülecektir.

- Birim fiyata; malzeme temini, nakliye, işçilik, montaj, harç, ekipman ve her türlü zayiat dahildir.

8. İş Sağlığı ve Güvenliği

- Tüm çalışmalar yürürlükteki iş güvenliği mevzuatına uygun yapılacaktır.

- Kaldırma işlemlerinde uygun ekipman ve güvenlik önlemleri alınacaktır.