KOSB10 - Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)

1. Kapsam

Bu şartname; yüksekliği h = 0,25 m, iç çapı Ø 0,62 m, et kalınlığı 0,15 m olan prefabrik beton parsel bacası gövde elemanlarının temini, taşınması ve yerleştirilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

2. Malzeme Özellikleri

- Beton sınıfı en az C30/37 olacaktır.

- Beton, TS EN 206 standardına uygun olacaktır.

- Donatı çeliği B420C sınıfında olacaktır.

- Prefabrik elemanlar vibrasyonlu kalıplarda üretilmiş, homojen ve boşluksuz yapıda olacaktır.

- Yüzeyler düzgün, çatlak, kırık ve segregasyon içermeyecektir.

3. Geometrik Özellikler

- Eleman yüksekliği: 0,25 m

- İç çap: Ø 0,62 m

- Et kalınlığı: 0,15 m

- Toleranslar:

  - Çap toleransı: ±10 mm

  - Yükseklik toleransı: ±5 mm

4. Taşıma ve Depolama

- Elemanlar sahaya zarar görmeyecek şekilde taşınacaktır.

- Yükleme ve boşaltma sırasında uygun kaldırma ekipmanları kullanılacaktır.

- Elemanlar düz ve sağlam bir zemin üzerinde depolanacaktır.

- Üst üste istifleme yapılacaksa araya takoz konulacaktır.

5. Montaj Öncesi Hazırlık

- Kazı tabanı projedeki kotlara uygun şekilde hazırlanacaktır.

- Zemin sıkıştırılacak ve gerekli ise grobeton (en az 10 cm) serilecektir.

- Alt yüzey düzgün ve terazisinde olacaktır.

6. Yerleştirme İşlemi

- Elemanlar vinç veya uygun ekipmanla dikkatli şekilde yerleştirilecektir.

- Yerleştirme sırasında eksen kaçıklığı olmamasına dikkat edilecektir.

- Elemanlar arasında sızdırmazlık için uygun conta, harç veya mastik kullanılacaktır.

- Düşey doğrultu ve kot kontrolü yapılacaktır.

- Elemanların birleşim yüzeyleri temiz ve düzgün olacaktır.

7. Dolgu ve Sıkıştırma

- Yerleştirme sonrası çevresi uygun dolgu malzemesi ile doldurulacaktır.

- Dolgu tabakalar halinde serilecek ve her tabaka sıkıştırılacaktır.

- Bacaya zarar verebilecek iri taş ve sert cisimler kullanılmayacaktır.

8. Kontrol ve Kabul Kriterleri

- Ölçüler projeye uygun olacaktır.

- Yüzeylerde çatlak, kırık ve deformasyon bulunmayacaktır.

- Düşeylik ve eksen kontrolü toleranslar içinde olacaktır.

- Sızdırmazlık sağlanmış olacaktır.

9. İş Sağlığı ve Güvenliği

- Kaldırma ve yerleştirme işlemleri sırasında iş güvenliği kurallarına uyulacaktır.

- Personel gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanacaktır.

- Çalışma alanı güvenli hale getirilecektir.