KOSB11 - Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile yapılmış)

1. İşin Tanımı

Bu iş kalemi, parsel bacası üzerine yerleştirilecek, boyutları 0,50 x 1,00 x 0,10 m olan, C35/45 sınıfı beton ile imal edilmiş çerçevesiz betonarme kapağın temini, taşınması ve yerine montajını kapsar.

2. Malzeme Özellikleri

2.1 Beton

- Beton sınıfı: C35/45

- Beton, yürürlükteki TS EN 206 standardına uygun olacaktır.

- Su/çimento oranı maksimum 0,50 olacaktır.

- Donmaya ve dış etkilere karşı dayanıklı olacaktır.

2.2 Donatı (Varsa)

- Donatı çeliği: B420C

- Donatılar, TS 708 standardına uygun olacaktır.

- Minimum pas payı: 20 mm

2.3 Kapak Özellikleri

- Ölçüler: 0,50 m x 1,00 m x 0,10 m

- Yüzey düzgün, çatlak ve segregasyonsuz olacaktır.

- Kenarlar pah kırılmış (min. 1 cm) olacaktır.

- Kapak tek parça olarak dökülecektir.

3. İmalat Şartları

- Kalıp düzgün ve sızdırmaz olacaktır.

- Beton vibratör ile sıkıştırılacaktır.

- Kür işlemi en az 7 gün süreyle yapılacaktır.

- Prefabrik üretim tercih edilecektir (şantiyede döküm yapılacaksa idare onayı alınacaktır).

4. Montaj Şartları

- Kapak, parsel bacası üzerine tam oturacak şekilde yerleştirilecektir.

- Oturma yüzeyi temizlenecek ve gerekiyorsa tesviye harcı kullanılacaktır.

- Kapak oynama yapmayacak şekilde dengeli yerleştirilecektir.

- Gerekirse kaldırma için ankraj/kanca bırakılacaktır.

5. Toleranslar

- Ölçü toleransı: ±5 mm

- Yüzey düzgünlüğü: ±3 mm

6. Kontrol ve Kabul

- Beton dayanımı küp numuneler ile kontrol edilecektir.

- Görsel olarak çatlak, kırık veya hasarlı ürünler kabul edilmeyecektir.

- Yerinde stabilite kontrolü yapılacaktır.

7. Ölçü ve Ödeme

- Ölçü birimi: Adet

- Birim fiyata; malzeme, işçilik, nakliye, montaj ve tüm yan giderler dahildir.