KOSB12 - Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)

1. Kapsam

Bu şartname, Ø200 mm çapında, çift cidarlı HDPE koruge boruların (SN8 sınıfı), lastik contalı olarak temini, nakliyesi, döşenmesi, birleştirilmesi, sızdırmazlık testleri ve devreye alınmasına ilişkin tüm işçilik, malzeme ve ekipmanları kapsar.

2. Standartlar

İş kapsamında kullanılacak boru ve ek parçaları aşağıdaki standartlara uygun olacaktır:

- TS EN 13476 (Plastik boru sistemleri – Yeraltı drenaj ve kanalizasyon sistemleri)

- TS EN ISO 9969 (Halka rijitliği – SN sınıfı)

- TS EN 681-1 (Elastomer contalar)

3. Malzeme Özellikleri

3.1 Borular

- Malzeme: Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)

- Tip: Çift cidarlı koruge boru (iç yüzey pürüzsüz, dış yüzey koruge)

- Çap: Ø200 mm (nominal iç çap)

- Halka rijitliği: SN 8 (≥ 8 kN/m²)

- Renk: Dış yüzey siyah, iç yüzey açık renk (genellikle sarı veya beyaz)

- Boru boyu: Minimum 6 m (veya üretici standardı)

- Borular UV dayanımlı ve kimyasal etkilere karşı dirençli olacaktır.

3.2 Contalar

- Malzeme: EPDM veya eşdeğeri elastomer

- TS EN 681-1 standardına uygun

- Sızdırmazlık sağlayacak yapıda, deformasyona dayanıklı olacaktır.

3.3 Ek Parçaları

- Manşon, dirsek, redüksiyon vb. parçalar aynı malzemeden ve sistem uyumlu olacaktır.

4. Nakliye ve Depolama

- Borular düz ve temiz zeminde depolanacaktır.

- Borular güneş ışığına uzun süre maruz bırakılmayacaktır.

- Nakliye sırasında deformasyon, çatlak ve hasar oluşmamasına dikkat edilecektir.

5. Kazı ve Yataklama

5.1 Hendek Açılması

- Hendek genişliği: Boru çapına uygun, minimum boru dış çapı + 40 cm olacaktır.

- Derinlik: Projeye uygun olarak yapılacaktır.

- Yan duvarlar stabil olacaktır.

5.2 Yataklama

- Boru altına minimum 10 cm kalınlığında kum veya stabilize malzeme serilecektir.

- Yataklama malzemesi taş, keskin cisim içermeyecektir.

- Sıkıştırma %95 Proctor yoğunluğunda olacaktır.

6. Boru Döşenmesi

- Borular düzgün eksende ve eğimde döşenecektir.

- Döşeme sırasında boru içi temiz tutulacaktır.

- Boruların hizası ve kotu sürekli kontrol edilecektir.

7. Birleştirme ve Sızdırmazlık

- Borular lastik conta ile manşonlu olarak birleştirilecektir.

- Conta yerleri temiz ve yağlanmış olacaktır.

- Birleşim sırasında üretici talimatlarına uyulacaktır.

- Birleşim sonrası sızdırmazlık kontrolü yapılacaktır.

8. Dolgu ve Sıkıştırma

- İlk dolgu: Boru yanlarına ve üstüne kadar 30 cm kalınlığa kadar ince malzeme ile yapılacaktır.

- Üst dolgu: Proje şartlarına uygun malzeme ile yapılacaktır.

- Sıkıştırma tabakalar halinde ve uygun ekipmanla yapılacaktır.

9. Test ve Kontroller

- Hat tamamlandıktan sonra sızdırmazlık testi yapılacaktır.

- Gerekirse CCTV ile hat içi kontrol yapılacaktır.

- Hasarlı borular değiştirilecektir.

10. Ölçüm ve Ödeme

- Ölçü birimi: metre (m)

- Birim fiyata dahil olanlar:

  - Boru temini

  - Conta ve ek parçaları

  - Nakliye

  - Döşeme işçiligi

  - Yataklama ve dolgu (proje dahilinde belirtilen kısım)

  - Sızdırmazlık testleri

11. İş Sağlığı ve Güvenliği

- Kazı alanında gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

- Göçük riskine karşı iksa yapılacaktır.

- Personel kişisel koruyucu donanım kullanacaktır.