KOSB11 - Akrilik esaslı kür malzemesi (sıvı)

1. KAPSAM

Bu şartname, beton ve harç karışımlarında kullanılmak üzere akışkanlaştırıcı (plastikleştirici) ve hava sürükleyici özellikte sıvı kimyasal katkı maddesinin teminini, özelliklerini, kullanım dozajını ve kalite gerekliliklerini kapsar.

2. STANDARTLAR

Katkı maddesi aşağıdaki standartlara uygun olacaktır:

- TS EN 934-2 – Beton, harç ve şerbet için kimyasal katkılar

- EN 934-1 – Genel tanımlar ve şartlar

- TS EN 480 serisi – Deney yöntemleri

- İlgili ASTM C494 (eşdeğer performans referansı olarak)

3. ÜRÜN TANIMI

Katkı maddesi;

- Su bazlı (sıvı formda),

- Akışkanlaştırıcı (su azaltıcı / işlenebilirlik artırıcı),

- Kontrollü hava sürükleyici özellikte,

- Beton ve harçta homojen dağılım sağlayan kimyasal katkıdır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

Katkı maddesi aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır:

- Görünüm: Homojen sıvı (renk üreticiye bağlı olabilir)

- Yoğunluk: 1.00 – 1.15 g/cm³ (20°C’de)

- pH: 6 – 9 aralığında

- Klorür içeriği: %0.1’den az (klorürsüz)

- Alkali içeriği: Düşük seviyede

- Hava sürükleme kapasitesi: Beton içerisinde kontrollü %4 – %8 hava boşluğu oluşturabilmeli

- İşlenebilirlik: Slump değerini en az %20 artırabilmeli veya eşdeğer su azaltımı sağlayabilmeli

5. DOZAJ

- Önerilen kullanım miktarı: 1 m³ beton için 5 kg (≈ 4–5 L aralığı üretici yoğunluğuna bağlı)

- Dozaj saha şartlarına ve karışım tasarımına bağlı olarak ±%20 ayarlanabilir.

- Aşırı dozaj durumunda segregasyon ve hava artışı kontrol altında tutulmalıdır.

6. BETON PERFORMANS ŞARTLARI

Katkı kullanımı ile birlikte:

- Beton işlenebilirliği belirgin şekilde artmalıdır.

- Su/çimento oranı düşürülebilmeli veya aynı oranda daha yüksek dayanım elde edilebilmelidir.

- Kontrollü hava boşluğu sayesinde donma-çözülme dayanımı artırılmalıdır.

- Betonun erken ve nihai dayanım değerleri olumsuz etkilenmemelidir (uygun dozajda).

7. UYGULAMA ŞARTLARI

- Katkı, beton karışım suyuna veya hazır betona otomatik dozaj sistemi ile eklenmelidir.

- Çimento ve agregalarla tam homojen karışım sağlanmalıdır.

- Şantiyede doğrudan kuru malzeme üzerine dökülmemelidir.

- Karışım süresi minimum 60–90 saniye (mikser tipine göre artırılabilir).

8. DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Kapalı, donmaktan korunmuş ortamda saklanmalıdır.

- Doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.

- Raf ömrü minimum 12 ay olmalıdır.

- Donma durumunda çözülerek homojenleştirildikten sonra kullanılabilir (üretici onayıyla).

9. KALİTE KONTROL VE KABUL KRİTERLERİ

- Ürün, her teslimatta üretici test raporları ile birlikte sunulacaktır.

- TS EN 934-2 uygunluk belgesi zorunludur.

- Şantiye beton denemelerinde:

  - Slump artışı,

  - Hava miktarı kontrolü,

  - Basınç dayanımı testleri ile doğrulama yapılacaktır.

10. AMBALAJ

- 20 L, 200 L veya 1000 L IBC tanklarda teslim edilecektir.

- Her ambalaj üzerinde ürün adı, üretim tarihi, lot numarası ve kullanım talimatı bulunacaktır.