KOSB12 - Akrilik Esaslı Sıvı Kür Malzemesi (Beton Kür Bileşiği)

1. GENEL

Bu şartname; taze dökülmüş beton yüzeylerde buharlaşmayı kontrol altına almak, hidratasyon sürecini iyileştirmek ve plastik rötre çatlaklarını önlemek amacıyla kullanılan akrilik esaslı sıvı kür bileşiğinin teknik özelliklerini, uygulama esaslarını ve kabul kriterlerini kapsar.

2. MALZEMENİN TANIMI

Kür malzemesi; akrilik kopolimer esaslı, beton yüzeyine uygulandığında su kaybını azaltan ve yüzeyde geçirimsiz film tabakası oluşturan sıvı formda kür bileşiğidir.

Malzeme, taze beton yüzey üzerinde sürekli ve homojen film oluşturmalı ve betonun hidratasyonunu desteklemelidir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme aşağıdaki minimum özellikleri sağlayacaktır:

- Esas: Akrilik kopolimer reçine

- Fiziksel hâl: Sıvı

- Renk: Şeffaf veya açık renkli

- Yoğunluk: 0,95 – 1,05 g/cm³

- Katı madde oranı: ≥ %20 (ağırlıkça)

- Kuruma süresi: 30 – 90 dakika (23°C, %50 bağıl nem)

- UV dayanımı: Dış ortam şartlarına uygun, sararmaya dirençli

- Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +35°C arasında

- Film oluşumu: Sürekli, çatlamayan ve su kaybını önleyici tabaka oluşturmalıdır

4. UYGULAMA ŞARTLARI

4.1. Kür malzemesi, beton yüzeyde serbest su kaybolduktan sonra ve yüzey prizini kaybetmeden uygulanacaktır.

4.2. Uygulama;

- Püskürtme (tercihen),

- Rulo veya fırça

ile homojen şekilde yapılacaktır.

4.3. Uygulama sırasında yüzey tamamen kaplanmalı, boşluk ve atlama bırakılmamalıdır.

4.4. Tek kat uygulama esas olup, yüzey şartlarına bağlı olarak idarenin onayı ile ikinci kat uygulanabilir.

5. SARFİYAT

- Birim sarfiyat: 0,20 kg/m² (minimum)

- Yüzey porozitesine bağlı olarak sarfiyat artabilir.

- Yüklenici, homojen film oluşumunu sağlayacak miktarda uygulama yapmakla yükümlüdür.

6. PERFORMANS KRİTERLERİ

Uygulanan kür malzemesi:

- Beton yüzeyde buharlaşmayı en az %80 oranında azaltmalıdır.

- Plastik rötre çatlak oluşumunu önlemeye yardımcı olmalıdır.

- Betonun dayanım gelişimini olumsuz etkilememelidir.

- Yüzeyde tozuma ve tabaka ayrılması oluşturmamalıdır.

- Kür etkisi en az 7 gün süre ile devam etmelidir.

7. KABUL KRİTERLERİ

7.1. Uygulama sonrası yüzeyde sürekli ve kesintisiz film tabakası oluşmuş olacaktır.

7.2. Görsel muayenede renk/film sürekliliği kontrol edilecektir.

7.3. Gerekli görülmesi halinde idare, standartlara uygun laboratuvar testleri isteyebilir (ASTM C309 veya EN 934-2 vb.).

8. DEPOLAMA VE TAŞIMA

- Ürün orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.

- +5°C ile +35°C arasında depolanacaktır.

- Direkt güneş ışığı ve don etkisinden korunacaktır.

- Raf ömrü minimum 12 ay olacaktır.

9. İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE

- Uygulama sırasında kişisel koruyucu ekipman (eldiven, gözlük vb.) kullanılacaktır.

- Ürün cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir.

- Kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlanacaktır.

- Atıklar çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilecektir.

10. ÖLÇÜ VE ÖDEME

Ölçü birimi: m² (metrekare)

Ödeme, idarece onaylı uygulama alanı üzerinden yapılacaktır.
Birim fiyat; malzeme, nakliye, uygulama ve işçilik dahil kabul edilecektir.