KOSB13 - Zemin Betonu Altı Nem Kesici Polietilen (PE) Naylon Membran (200 Mikron)

1. KAPSAM

Bu şartname, zemin betonu altına uygulanacak 200 mikron kalınlığında polietilen (PE) nem kesici membranın temini, serilmesi ve uygulanmasına ilişkin teknik esasları kapsar.

2. MALZEME ÖZELLİKLERİ

2.1 Genel Tanım

Kullanılacak malzeme, zemin betonu altında su buharı geçişini azaltmak amacıyla serilen polietilen esaslı (LDPE/HDPE katkılı) nem kesici naylon örtü olacaktır.

2.2 Teknik Özellikler

- Malzeme tipi: Polietilen (PE) membran

- Kalınlık: 200 mikron (0.20 mm) ± tolerans

- Yoğunluk: ≥ 0.92 g/cm³

- Su geçirimsizlik: %100 su geçirmez

- Renk: Siyah (tercihen UV katkılı)

- Buhar difüzyon direnci: Standart nem kesici seviyede

- Yırtılma ve delinme direnci: Şantiye koşullarına uygun

- Üretim standardı: TS EN veya eşdeğer uluslararası standartlara uygun

3. UYGULAMA ESASLARI

3.1 Zemin Hazırlığı

- Alt zemin (stabilize veya grobeton) sıkıştırılmış, düzgün ve sivri malzemelerden arındırılmış olacaktır.

- Membranı delecek keskin taş, demir parçası vb. temizlenecektir.

3.2 Serim İşlemi

- 200 mikron PE membran zemin üzerine boşluk ve kırışıklık bırakılmadan serilecektir.

- Rulolar açılırken düzgün gerilim sağlanacaktır.

- Bindirme payı minimum 20 cm olacaktır.

- Ek yerleri suya dayanıklı PE bant ile sızdırmaz şekilde yapıştırılacaktır.

3.3 Koruma

- Donatı serimi ve işçilik sırasında membranın yırtılmaması için dikkat edilecektir.

- Gerekirse lokal geçiş noktalarında geçici koruyucu levha kullanılabilir.

4. BETON DÖKÜMÜ

- Beton dökümü sırasında membran yerinden oynamayacak şekilde sabit kalacaktır.

- Vibrasyon işlemleri membrana zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.

- Delinme veya yırtılma oluşursa beton öncesi mutlaka onarılacaktır.

5. KALİTE KONTROL

- Malzeme 200 mikron kalınlıkta olduğuna dair üretici belgeleri sunulacaktır.

- Serim sonrası yüzey kontrol edilerek süreklilik sağlandığı doğrulanacaktır.

- Hasarlı alanlar bant veya yama ile tamir edilecektir.

6. GENEL HÜKÜM

Bu membran uygulaması, zemin betonu altında kapiler nem yükselmesini azaltmak ve betonun su kaybını kontrol altına almak amacıyla uygulanır. Uygulama, standartlara ve proje detaylarına uygun şekilde yapılacaktır.