Sentetik Makro Fiber Donatılı Püskürtme Beton (TS EN 14488-5 – ≥1000 Joule)

1. İşin Tanımı

Bu poz; TS EN 14488-5 standardına göre enerji depolama kapasitesi 1000 Joule ve üzeri olan sentetik makro fiber donatılı püskürtme beton uygulamasını kapsar.

Uygulama, 1 m³ püskürtme beton içerisinde sentetik makro fiber donatı kullanılarak gerçekleştirilir.

2. Standartlar

- TS EN 14488-5: Fiber donatılı püskürtme beton – Enerji absorpsiyon deney metodu

- TS EN 14889-2: Sentetik fiberler – Beton için özellikler

3. Malzeme Özellikleri

- Sentetik makro fiberler beton içinde homojen dağılacak şekilde kullanılacaktır.

- Kullanılan fiberler yapısal dayanımı artıracak nitelikte makro sentetik liflerden oluşacaktır.

- Fiber dozajı, hedeflenen ≥1000 Joule enerji absorpsiyon kapasitesini sağlayacak şekilde üretici önerileri ve proje şartlarına uygun olacaktır.

4. Deney ve Performans Şartı

- Beton paneller üzerinde TS EN 14488-5 standardına göre deney yapılacaktır.

- Deney sonucu enerji absorpsiyon kapasitesi en az 1000 Joule olacaktır.

- Uygun olmayan numuneler kabul edilmeyecektir.

5. Uygulama Şartları

- Püskürtme beton uygulaması (shotcrete) ekipman ile yapılacaktır.

- Fiberler beton karışımına homojen dağılım sağlayacak şekilde eklenmelidir.

- Uygulama kalınlığı, proje ve statik gerekliliklere uygun olacaktır.

6. Ölçü ve Ödeme

- Ölçü birimi: m³

- Ödeme: 1 m³ püskürtme beton içinde kullanılan sentetik makro fiber donatı bedelini kapsar.