KOSB15 - Beton Kaplama Yapılması (C30/37 Hazır Beton Kullanılarak)

1. KAPSAM

Bu şartname; alt temel hazırlığı tamamlanmış yüzeylerde, C30/37 sınıfı hazır beton kullanılarak beton kaplama imalatının yapılması, serilmesi, sıkıştırılması, mastarlanması, yüzey bitirme işlemleri, derz oluşturulması ve kür uygulamalarını kapsar.

2. STANDARTLAR

İmalat aşağıdaki standartlara uygun olacaktır:

- TS EN 206 (Beton – Özellik, performans, üretim ve uygunluk)

- TS 13515 (Hazır Beton)

- TS EN 12390 (Beton deneyleri)

- Proje çizimleri ve teknik detaylar

3. MALZEMELER

3.1 Beton

- Sınıf: C30/37

- Maksimum agrega dane çapı: Proje şartlarına göre (genellikle 16–22 mm)

- Çökme (slump): 10 ± 2 cm (proje ve uygulama koşullarına göre değişebilir)

- 28 günlük karakteristik basınç dayanımı ≥ 37 MPa

3.2 Hazır Beton

- TS EN 206 ve TS 13515’e uygun santral üretimi olacaktır.

- Transmikser ile şantiyeye sevk edilecektir.

- Şantiyede kontrolsüz su ilavesi yapılmayacaktır.

4. ALT YAPI HAZIRLIĞI

- Zemin/alt temel proje kotlarına uygun şekilde hazırlanmış olacaktır.

- Yeterli sıkıştırma sağlanmış ve taşıma gücü uygun olacaktır.

- Yüzey düzgün, temiz ve serbest su/gevşek malzemeden arındırılmış olacaktır.

- Gerekli drenaj eğimleri verilmiş olacaktır.

5. KALIP VE DONATI

5.1 Kalıp

- Beton dökümüne uygun, sızdırmaz ve rijit kalıp kullanılacaktır.

- Proje kot ve eğimlerine uygun montaj yapılacaktır.

5.2 Donatı (varsa)

- Proje gereği donatı kullanılacaktır.

- TS 708 standardına uygun çelik donatı uygulanacaktır.

- Pas payı proje şartlarına uygun olacaktır.

6. BETON DÖKÜMÜ

- Beton, hazır beton tesisinden getirilecektir.

- Segregasyonu önleyecek şekilde döküm yapılacaktır.

- Beton vibratör ile uygun şekilde sıkıştırılacaktır.

- Soğuk derz oluşumuna izin verilmeyecektir.

- Döküm sürekli ve kesintisiz yapılacaktır.

7. YÜZEY İŞLEMLERİ

- Yüzey mastarlanarak proje kotlarına getirilecektir.

- Yüzey bitişi proje gereğine göre fırçalı (kaymaz) veya helikopter perdah olacaktır.

- Yüzey düzgünlüğü sağlanacaktır.

8. DERZLER

- Rötre (kontrol) derzleri proje planına uygun olarak oluşturulacaktır.

- Derz aralıkları genellikle 3–5 m olup proje özelinde değişebilir.

- Derz derinliği, beton kalınlığının en az 1/3’ü olacaktır.

- Derzler kesme veya kalıp yöntemi ile oluşturulacaktır.

9. KÜR İŞLEMLERİ

- Beton priz aldıktan sonra en az 7 gün kür uygulanacaktır.

- Kür yöntemi: su ile sulama, kür membranı veya naylon örtü.

- Sıcak ve rüzgarlı havalarda kür süresi artırılacaktır.

10. KALİTE KONTROL

- Her dökümde beton numuneleri alınacaktır.

- 7 ve 28 günlük basınç deneyleri yapılacaktır.

- Slump testleri şantiyede kontrol edilecektir.

- Uygun olmayan beton reddedilecektir.

11. TOLERANSLAR

- Yüzey düzgünlüğü: ±5 mm (3 m mastar altında)

- Kalınlık toleransı: ±10 mm

- Kot toleransı: ±10 mm

12. İŞ GÜVENLİĞİ

- Tüm çalışmalar İSG mevzuatına uygun yapılacaktır.

- KKD kullanımı zorunludur.

- Döküm alanı güvenlik şeritleri ile izole edilecektir.

13. ÖLÇÜ VE ÖDEME

- Ölçü birimi: m³ (metreküp)

- Ödeme; yerinde imalatı tamamlanmış, proje ve teknik şartnameye uygun şekilde dökülmüş, sıkıştırılmış ve kür işlemi yapılmış beton hacmi üzerinden yapılacaktır.

- Kalıp, donatı, derz açılması, yüzey işlemleri ve kür dahil tüm işler birim fiyat içinde kabul edilir.

- Fire, şişme ve zayiatlar ölçüye dahil edilmez; ölçü net yerinde imalat hacmi üzerinden alınır.