KOSB16 - Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi

(Yol Betonları ve Kaldırımlar İçin)

1. KAPSAM

Bu şartname; yol, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarında kullanılmak üzere prefabrik beton bordürlerin imalatını, nakliyesini ve yerine döşenmesini kapsar.

2. İLGİLİ STANDARTLAR

İmalat ve uygulamada aşağıdaki standartlara uyulacaktır:

- TS EN 1340 – Beton Bordürler (Ön üretimli beton bordürler)

- TS EN 206 – Beton: Özellik, performans, üretim ve uygunluk

- TS 2824 – Beton boru ve prefabrik elemanlar (genel esaslar)

- Karayolları Teknik Şartnamesi (güncel baskı)

- İdare özel teknik şartnameleri (varsa)

3. MALZEME ÖZELLİKLERİ

3.1 Beton

- Minimum beton sınıfı: C30/37 (projeye göre C25/30 altına inilmez)

- Su/çimento oranı: ≤ 0,45

- Donma-çözülme dayanımı: XF2 veya XF4 (iklim şartına göre)

- Aşınma dayanımı: Yüksek (yol kenarı etkilerine uygun)

3.2 Agrega

- TS EN 12620’ye uygun kırmataş veya dere malzemesi

- Maksimum dane çapı: 16 mm

3.3 Çimento

- TS EN 197-1’e uygun Portland çimentosu

3.4 Katkılar

- Gerekirse su azaltıcı ve priz kontrol katkıları kullanılabilir.

- Klorsuz olmalıdır.

4. PREFABRİK BORDÜR ÖZELLİKLERİ

- Standart ölçüler (tipik): 15x30x100 cm

- Yüzey düzgün, çatlaksız ve boşluksuz olmalıdır.

- Köşe kırıkları ve kenar bozulmaları kabul edilmez.

- Minimum eğilme ve basınç dayanımı TS EN 1340’a uygun olacaktır.

- Renk: Doğal gri veya proje özel rengi

5. İMALAT

- Bordürler çelik kalıplarda vibro-pres yöntemi ile üretilecektir.

- Beton yerleştirme sırasında tam sıkıştırılacaktır (boşluk ve segregasyon olmayacaktır).

- Kür işlemi en az 7 gün kontrollü ortamda yapılacaktır.

- Ürünler 28 gün dayanımını sağladıktan sonra sevk edilecektir.

6. NAKLİYE VE DEPOLAMA

- Bordürler kırılmayı önleyecek şekilde paletli veya sandıklı taşınacaktır.

- Yığma yüksekliği hasar oluşturmayacak seviyede olacaktır.

- Şantiyede düz zemin üzerine istiflenecektir.

7. YERİNE DÖŞENMESİ

7.1 Hazırlık

- Bordür hattı kot ve akslarına göre kazı yapılır.

- Alt temel sıkıştırılmış ve düzgün hale getirilir.

- Gerekirse 10–15 cm grobeton (C12/15) serilir.

7.2 Harç Yatağı

- Bordür altına C20/25 kıvamlı beton veya 300 doz çimento harcı serilir.

- Minimum yatak kalınlığı: 5 cm

7.3 Yerleştirme

- Bordürler ip hattına ve kotlara göre yerleştirilir.

- Derz aralığı: 5–10 mm

- Hizalama lazer veya ip ile kontrol edilir.

7.4 Beton Yan Destek

- Bordürün her iki yanına C20/25 beton omuzlama (backing) yapılır.

- Omuzlama yüksekliği en az bordür yüksekliğinin 2/3’ü olmalıdır.

7.5 Derz Dolgusu

- Derzler çimento harcı ile doldurulur veya elastik dolgu uygulanır (proje gereğine göre).

8. KALİTE KONTROL

- Her üretim partisinden numune alınacaktır.

- Basınç dayanımı deneyleri yapılacaktır.

- Şantiyede kot, doğrultu ve hizalama kontrolü yapılacaktır.

- Kırık, çatlak ve deformasyonlu bordürler kabul edilmez.

9. ÖLÇÜ VE ÖDEME

Ödeme birimi: metre (m) prefabrik beton bordür imalatı ve döşenmesi

Birim fiyata dahil olan işler:

- Bordür temini ve imalatı

- Nakliye ve boşaltma

- Harç ve beton yatak

- Yerine döşeme, hizalama ve sabitleme

- Derz ve yan beton uygulamaları

10. İŞ GÜVENLİĞİ

- Şantiye alanı emniyete alınacaktır.

- Vinç ve kaldırma ekipmanları güvenli kullanılacaktır.

- İşçi kişisel koruyucu ekipman kullanacaktır.